■ 골재채취법 시행령 [별표 1의3] <개정 2023. 1. 31.>

골재의 용도별 품질기준(제28조의2 관련) 1. 콘크리트용 골재
관리항목		품질기준
		하천, 바다 및 육상 골재			산림, 선별ㆍ파쇄 골재
		모래	자갈		모래	자갈
가. 절대건조밀도		2.5 이상	2.5 이상		2.5 이상	2.5 이상
나. 흡수율		3.0% 이하	3.0% 이하		3.0% 이하	3.0% 이하
다. 안정성		10% 이하	12% 이하		10% 이하	12% 이하
라. 점토덩어리		1.0% 이하	0.25% 이하		1.0% 이하	0.25% 이하
마. 0.08mm체 통과율		5.0% 이하	1.0% 이하		7.0% 이하	1.0% 이하
바. 입자모양 판정실적률					53% 이상	55% 이상
사. 마모율			40% 이하			40% 이하
아. 염화물 함유량		0.04% 이하
자. 조립률(바다골재는 제외한다)		2.3 ～ 3.1
2. 아스팔트콘크리트용 골재
관리항목	품질기준
	모래			자갈
가. 절대건조밀도	2.5 이상			2.5 이상
나. 흡수율	3.0% 이하			3.0% 이하
다. 안정성	15% 이하			12% 이하
라. 편장석률				30% 이하
마. 파쇄면 비율				깨진면 2면 이상: 85% 이상
바. 마모율				표층 35% 이하 기층 40% 이하
사. 모래당량	50% 이상
아. 잔골재공극률	45% 이상
3. 건조 시멘트 모르타르용 골재
관리항목		품질기준
가. 절대건조밀도		2.3 이상
나. 흡수율		4.0% 이하
다. 안정성		10% 이하