■ 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙 [별표 7] <개정 2020. 5. 27.>

고형연료제품의 품질기준(제20조의2 관련)

1. 일반 고형연료제품[SRF(Solid Refuse Fuel)]

구분		단위	성형		비성형
모양 및 크기		mm	직경	50 이하	가로	50 이하
			길이	100 이하	세로	50 이하
발열량		㎉/㎏	수입 고형연료제품: 3,650 이상 제조 고형연료제품: 3,500 이상
수분 함유량		wt.%	15 이하		25 이하
금속 성분	수은(Hg)	mg/kg	1.0 이하
	카드뮴(Cd)		5.0 이하
	납(Pb)		150 이하
	비소(As)		13.0 이하
회분 함유량		wt.%	20 이하
염소 함유량		wt.%	2.0 이하
황분 함유량 (폐타이어만으로 제조한 경우)		wt.%	0.6 이하 (2.0 이하)

비고

1. 발열량은 저위발열량으로 환산한 기준을 적용한다.

2. 금속성분, 회분 함유량, 염소 함유량 및 황분 함유량은 건조된 상태를 기준으로 한다.

3. 성형제품은 펠릿으로 제조한 것을 말하며, 사용자가 주문서 또는 계약서 등으로 요청한 경우에는 길이를 100mm 초과하여 제조할 수 있다.

4. 비성형제품으로서 고형연료제품 사용시설에 직접 사용하기 위해 같은 부지에서 제조하는 경우에는 체 구멍의 크기가 가로 120mm, 세로 120mm 이하(체 구멍이 원형인 경우 면적이 14,400㎟ 이하)인 체에 통과시켰을 때 무게 기준으로 제품의 95퍼센트 이상이 통과할 수 있는 것으로 제조할 수 있다.

2. 바이오 고형연료제품[BIO-SRF(Biomass-Solid Refuse Fuel)]

구분		단위	성형		비성형
모양 및 크기		mm	직경	50 이하	가로	120 이하
			길이	100 이하	세로	120 이하
발열량		㎉/㎏	수입 고형연료제품: 3,150 이상 제조 고형연료제품: 3,000 이상
수분 함유량		wt.%	10 이하		25 이하
금속 성분	수은(Hg)	mg/kg	0.6 이하
	카드뮴(Cd)		5.0 이하
	납(Pb)		100 이하
	비소(As)		5.0 이하
	크로뮴(Cr)		70.0 이하
회분 함유량		wt.%	15 이하
염소 함유량		wt.%	0.5 이하
황분 함유량		wt.%	0.6 이하
바이오매스		wt.%	95 이상

비고

1. 발열량은 저위발열량으로 환산한 기준을 적용한다.

2. 금속성분, 회분 함유량, 염소 함유량 및 황분 함유량은 건조된 상태를 기준으로 한다.

3. 성형제품은 펠릿으로 제조한 것을 말한다.

4. 바이오매스 함유량은 고형연료제품의 함유 성분 중에서 수분과 회분을 제외한 나머지 성분 중 바이오매스의 비율을 말한다.