[별표 23] <개정 1996.5.28>
서식용지의 사용용도별 지질·중량기준(제84조관련)
번호	서식용지의 용도	지질 및 중량
1	비치카드·상장·통지서(엽서)·임용장, 휴대 또는 게시하는 각종 증서 등	보존용지(1종) 120g/㎡
2	보존기간이 20년 이상인 문서의 서식, 보존기간이 10년 이상인 기안용지·회계장부 및 특수대장	보존용지(1종) 70g/㎡
3	보존기간이 10년 이상인 문서의 서식(제2호의 서식 제외), 보존기간이 5년 이하인 문서의 서식, 일반대장(보존기간 10년 미만) 및 회의안건·보고서 등	보존용지(2종) 70g/㎡ 또는 일반용지 60g/㎡(재활용품)
4	각종 민원신청서 및 신고서·통지서	일반용지 60g/㎡(재활용품) 또는 신문용지 54g/㎡(재활용품)
5	행정간행물(보존기간 10년 이상)	보존용지(2종) 70g/㎡